Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

(ОГБОУ СПО СПЭК)

УТВЕРЖДАЮ

заместитель директора по УМР

___________________________________

«_____» ______________________ 20  г.

»

Практикум для лабораторных и практических работ

по дисциплине

Материаловедение

Специальность СПО

151901 Технология машиностроения

Ковалёва О.Н.

Смоленск

2012

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый  практикум  подготовлен   для студентов специальности  СПО 151901 Технология машиностроения //направление  ВПО 151000 Конструкторско-технологическое оборудование машиностроительных производств.

Лабораторный практикум имеет своей целью экспериментальную проверку теоретических положений курса материаловедения; приобретению опыта работы с приборами для определения механических характеристик и проведения микроанализа машиностроительных материалов, а также анализа результатов проведенного эксперимента.

Выполнение лабораторных и практических работ по дисциплине материаловедение позволит сформировать  будущему специалисту такие компетенции как:

ПК-6.  Выбирать материалы для реализации технологического процесса изготовления детали.

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, обобщать и анализировать информацию, определять цели и выбирать пути их  достижения.

ОК–4. Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   технологий  в                                      профессиональной деятельности.

ОК-5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК-10. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для    постановки    и    решения    профессиональных    задач, профессионального и личностного развития.

ОК-12. Владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения.

ОК-13.  Логически верно аргументировать и ясно строить устную и  письменную речь.

ОК-14 оценивать критически свои достоинства и недостатки, намечать путь развития достоинств и устранения недостатков

ОК-16 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

Содержание:

- Введение

- Инструктивная карта к лабораторной работе №1 Определение твёрдости по методу Бринелля.

- Инструктивная  карта к  лабораторной  работе  № 2 Определение  твердости  по  методу  Роквелла.

- Инструктивная  карта к  лабораторной  работе   №3. Микроанализ  углеродистой  стали  и  чугунов.

- Инструктивная  карта к  лабораторной  работе  №5 Микроанализ  легированной стали

- Инструктивная карта к лабораторной работе №6 Микроанализ цветных сплавов.

- Инструктивная карта к практической работе №1 Построение кривых охлаждения для сплавов диаграммы «Ғе -Ғе3С»

- Инструктивная карта  к практической работе №2 Выбор марки материала для конкретных деталей в зависимости от условий работы

Инструктивная карта

к лабораторной работе № 1

Определение твердости по методу Бринелля.

Цель работы:

- Приобрести навыки по проведению испытания на твёрдость по методу Бринелля.

Приборы и материалы:

- Твердомер типа ТШ;

- Образцы из отожженной стали и цветных сплавов;

- Отсчетная лупа МПБ-2;

- Наждачная бумага.

Общие положения:

Твердость – способность материала противостоять внедрению в него другого более твердого тела (индентора).

В качестве индентора при испытании по методу Бринелля применятся стальной, закаленный шарик, диаметром 2,5 мм, 5 мм, 10 мм. Диаметр шарика и нагрузка подбирается в зависимости от природы и толщины испытуемого образца.

Схема испытания

| d h D P Число твердости HB = | P |
| --- | --- |
|  | F |

P – нагрузка, н.

F – площадь отпечатка, мм2

F=Dh, где D – диаметр шарика, мм.

d – диаметр отпечатка, мм.

h – глубина отпечатка, мм.

Алгоритм выполнения работы:

- Изучить устройство рычажного пресса – твердомера типа ТШ. В отчете на схеме обозначить основные узлы твердомера.

- Пройти инструктаж по технике безопасности при работе с твердомером.

- Получить комплект образцов для испытания. Проверить качество подготовки поверхности образцов, при необходимости зачистить наждачной бумагой.

- Выбрать в таблице 1 (ГОСТ 9012-92) диаметр шарика – D, нагрузку – P и время выдержки – t.

Таблица 1. Выбор диаметра шарика и нагрузки. P=KD²

| Материал | Пределы измерн. по Бринеллю | Минимальная толщина образца | Соотношение между нагрузкой и диаметром шарика | Диаметр шарика Д, мм | Нагрузка Р, Н | Выдержка под нагрузкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чёрные металлы | 1400-4500 | 6-3, 4-2, < 2 | Р = 300 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 30000 7500 1875 | 10 |
|  | < 1400 | > 6, 6-3, < 3 | Р = 100 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 10000 2500 625 | 10 |
| Цветные металлы | > 1300 | 6-3, 4-2, < 2 | Р = 300 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 30000 7500 1875 | 30 |
|  | 350-1300 | 9-3, 6-3, < 3 | Р = 100 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 10000 2500 625 | 30 |
|  | 80-350 | > 6, 6-3, < 3 | Р = 25 D | 10,0; 5,0; 2,5 | 10000 2500 625 | 60 |

- Подобрать грузы для испытания по таблице 2.

Таблица 2.

| Нагрузка | Наименование грузов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1875 | А | Здесь А – подвеска, создающая нагрузку в 1875 Н, Б – малый груз, создающий нагрузку в 625 Н, В – средний груз, создающий нагрузку в 2500 Н, Г – большой груз, создающий нагрузку в 5000 Н. |
| 2500 | А+Б |  |
| 5000 | А+Б+В |  |
| 7500 | А+Б+Г |  |
| 10000 | А+Б+В+Г |  |
| 30000 | А+Б+В+5Г |  |

- Настроить твердомер ТШ (под контролем лаборанта или преподавателя).

- Произвести испытание на каждом образце не менее 3х измерений (работать только под контролем лаборанта или преподавателя).

- С помощью отсчетной лупы определить диаметр отпечатков на образцах. Отсчет по шкале лупы.

Результаты  измерений  записать  в  протокол  испытаний.

- По  формуле  HB=2P/πD[D-√(D²-d²)]  рассчитать   твердость  образцов  и  сравнить  с  табличными  данными  ([1] стр.172).  Данные  занести  в  протокол  испытаний.

- Оформить  отчет  и  сделать  вывод.

Правила  техники  безопасности:

При  проведении  испытаний  необходимо  выполнять  следующие  требования  безопасности:

- Твердомер  должен  иметь  защитное  заземление.

- Настройку  твердомера  и  нажатие  пусковой  кнопки  осуществляет  только  лаборант.

- Испытания  проводятся  в  присутствии  лаборанта  или  преподавателя.

- Запрещается  нажимать  кнопку  «Пуск», трогать  маховик  и  грузы  при  включенном  электродвигателе.

- При  испытании  центр  отпечатка  должен  находиться  от  края  образца  на  расстоянии  не  менее  диаметра  шарика.

- После  испытания  отключить  твердомер  от  сети.

Инструктивная  карта

к лабораторной  работе  №  2

Определение  твердости  по  методу  Роквелла.

Цель  работы:

1. Приобрести навыки по проведению  испытания на твёрдость  по методу   Роквелла.

2. Проанализировать влияние содержания углерода в стали на твердость  образцов.

Приборы  и  материалы:

- Наждачная  бумага.

- Твердомер  типа  ТК.

- Образцы  закаленной  стали  различных  марок.

Общие  положения:

Твердость – способность  материала  противостоять  внедрению  в  него другого

более  твердого  тела  (индентора).

В  качестве  индентора  при  испытании  по  методу  Роквелла  применяют  алмазный  (или твердосплавный)  конус  с  углом  120˚  (шкала  С)  и  стальной  закаленный  шарик    (шкала А)  диаметром  1,588мм (шкала В).  Число  твердости  по  Роквеллу  -  число  отвлеченное  и  выражается  в  условных  единицах.  В  зависимости  от  того  по  какой  шкале  ведут  отсчет  величина  твердости,  число  твердости  обозначают  HRA, HRB,HRC.

Число  твердости читается  прямо  по  шкале  прибора.

Схема  испытания  по  методу  Роквелла.

Ро- предварительная  нагрузка

Р1- основная  нагрузка

Р- общая  нагрузка

Р=Ро+Р1            во  всех  случаях     Ро=100Н

Индентор-шарик :                   шкала  В       Р1=900Н      Р=1000Н

Индентор-алмазный  конус:  шкала С        Р1=1400Н    Р=1500Н

шкала  А       Р1=500Н       Р=600Н

За  единицу  твердости  принята  величина  соответствующая  осевому  перемещению  наконечника  на  0,002мм.

Число  твердости:  HRB=130-e

HRA=100-e

HRC=100-e

е = ( h-ho)/0,002,   где

h-глубина  внедрения  наконечника  в  испытуемый  материал  под  действием  предварительной  нагрузки  Р.

ho-глубина  внедрения  наконечника  в  испытуемый  материал  под  действием предварительной  нагрузки  Ро.

Алгоритм  выполнения  работы:

1.  Изучить  устройство  рычажного  пресса-твердомера  типа  ТК  и  метод  испытания.  В  отчете  на  схеме  обозначить  основные  узлы  твердомера

2.  Пройти  инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  с  твердомером.

3.  Получить  комплект  образцов  для  испытания.

4.  Выбрать  в  таблице 1  нагрузку  и  вид  индентора  для  испытания.

| Обозначение шкалы | Вид индентора | Нагрузка | Обозначение твёрдости Роквеллу | Предел измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Стальной шарик... | 1000 | HRB | 25-100 |
| С | Алмазный конус… | 1500 | HRC | 20-67 |
| А | То же …………… | 600 | HRA | 70-85 |

5.  Произвести  настройку  прибора  в  присутствии  лаборанта.

6.  Проверить  подготовку  образцов, при  необходимости  зачистить  наждачной  бумагой.

7.  Произвести  испытание  образцов  (в  присутствии  лаборанта  или  преподавателя)  в  последовательности:

- Установить  образец  на  столик

- Вращением  рукоятки  столика  привести  образец  в  соприкосновение  с  индентором.

- Дальнейшим  вращением  рукоятки  столика  создать  предварительную                нагрузку

- Ро =100Н  (малая  стрелка  циферблата  должна  совместиться  с  красной  точкой).

- Настроить  большую  стрелку  на  начало  отсчета  требуемой  шкалы  вращением   винта  циферблата  прибора.

- Нажатием  клавиши  привести  в  действие  основную  нагрузку  Р1.

- Снять  показания  с  требуемой  шкалы  циферблата  прибора.

- На  каждом  образце  произвести  не  менее  3-х  замеров.

8.Данные  занести  в  протокол  карты  отчета.  Оформить  отчет  и  сделать    вывод.

Требования  техники  безопасности:

При  проведении  испытания  необходимо  выполнять  следующие  правила:

- Твердомер  должен  устанавливаться  на  прочном  столе  с  ровной  горизонтальной  поверхностью.

- Прибор  должен  иметь  защитное  заземление.

- Шкала  прибора  должна  исходить  на  уровне  глаз.

- Испытание  и  настройку  прибора  выполнять  в  присутствии  лаборанта  или  преподавателя.

- В  процессе  испытания  запрещается  производить  какие  либо  действия  с  прибором.

- Расстояние  центра  отпечатка  от  края  образца  должно  быть   не  менее  3мм.

- По   окончании  работы  отключить  твердомер  от  сети.

Инструктивная  карта

к  лабораторной  работе   № 3.

Микроанализ  углеродистой  стали  и  чугунов

Цель  работы:

- Приобрести навыки по проведению микроанализа доэвтектоидной,  эвтектоидной  и заэвтектоидной   углеродистой  стали.

- Проанализировать  влияние  содержания  углерода  на  структуру  и  свойства  углеродистой  стали.

- Приобрести навыки по проведению микроанализа графитизированных  чугунов.

- Проанализировать  влияние  формы  графитовых  включений  на  свойства  чугунов.

Оборудование и материалы:

1.Металлографический микроскоп.

2.Комплект микрошлифов цветных сплавов.

Общие  положения

Сталь- сплав  железа  и  углерода,  в  котором  углерода  меньше  2,14%.

Доэвтектоидная  сталь-  С<0,8%

Эвтектоидная  сталь-  С=0,8%

Заэвтектоидная  сталь-  0,8%<С<2,14%

Микроструктура  углеродистой  стали

Доэвтектоидная                           Эвтектоидная                             Заэвтектоидная

Структуры железно-углеродистых сплавов:

«Ф»  Феррит- твердый  раствор  углерода  в  Fe2  (КОЦ)

«П»   Перлит- механическая  смесь  кристаллов  феррита  и  цементита  вторичного.

«Ц2»  Цементит  вторичный - химическое  соединение  железа  и  углерода  при

концентрации  углерода  С=6,67%  (Fe3C). Выделяется  из  твердого  раствора  аустенита.

Микроструктура  графитизированных  чугунов.

Ферритный  серый           	            Ферритный  высоко-             	   Ферритный

чугун  с  пластинчатым       	  прочный  чугун  с                  	    ковкий чугун

графитом                          	шаровидным  графитом      		   с  хлопьевидным

графитом

Алгоритм  выполнения  работы:

1.  Получить  задание- набор  микрошлифов углеродистой  стали  и  чугунов.

2.  Для  заданных  марок  сталей  построить  кривые охлаждения:

- На  диаграмме  «Fe-Fe3С»  провести  линии,  соответствующие  сплавам.

- Обозначить  точки  пересечения  сплава  с  линиями  диаграммы.

- Спроектировать  обозначенные  точки  в  новую  систему  координат  «температура-время-охлаждение».

- Соединить  полученные  точки.  Получить  кривую  охлаждения.

- Проанализировать  изменение  структур  в  сплаве  при  охлаждении.

3.  Произвести  микроанализ  заданных  углеродистых  сталей  и  зарисовать

микроструктуру.

4.  Сделать  вывод  о  влиянии  содержания  углерода  на  структуру  и    свойства  углеродистой  стали.

5.  Произвести  микроанализ  графитизированных  чугунов  и  зарисовать

микроструктуру.

6.  Сделать  вывод  о  влиянии  формы  графитовых  включений  на  свойства чугуна.

Правила  техники  безопасности  при  выполнении  работы.

- Микроскоп  должен  иметь  защитное  заземление.

- Запрещается  находиться  у  микроскопа  более  чем  одному  студенту,

во избежание  травмы  глаз  при  случайном  толчке.

- Металлографический  микроскоп  - сложный,  точный,  и  дорогой  прибор, необходимо  обращаться  с  ним  бережно  и  аккуратно.

- Запрещается  самостоятельно  перенастраивать  микроскоп.  Настройку

производить   в  присутствии  лаборанта.

Инструктивная  карта

к  лабораторной  работе  № 4.

Микроанализ легированной стали.

Цель  работы:

- Приобрести навыки по проведению микроанализа легированной  конструкционной  стали.

- Приобрести навыки по проведению микроанализа легированной  инструментальной  стали.

- Проанализировать  влияние  термической  обработки  легированной  конструкционной и инструментальной  стали  на  ее  структуру  и  свойства.

Оборудование и материалы:

1.Металлографический микроскоп.

2.Комплект микрошлифов цветных сплавов.

Общие  положения:

Легированную  конструкционную  сталь  принято  условно  подразделять  на  следующие  группы:

- Низкоуглеродистая легированная  конструкционная сталь  (цементируемая)-  это  сталь  с  содержанием  углерода  до  0,25%

К  этой  группе  относятся:  Сталь 15Г, 20Х, 18ХГТ, 20Х2Н4А  и  др.

Низкоуглеродистые  стали  в  отожженном  состоянии  имеют       структуру:   феррит + перлит. Основной  вид  термического  упрочнения  для  данных  сталей:  цементация  с  последующей  закалкой  и  низким отпуском.

Микроструктура сталей:

после отжига                                 после цементации с последующей закалкой и низким отпуском

4

3

2

1

- Заэвтектоидная зона 1 - 0,8 % С

- Эвтектоидная зона 0,8 % С

- Доэвтектоидная зона 0,8 – 0,15% С

- Сердцевина    0,15 % С

- Среднеуглеродистые  легированные  конструкционные  стали  (улучшаемые)-  это  сталь  с  содержанием  углерода  от  0,25% до 0,6%

К  этой  группе  относятся: Стали 40Х, 40ХГ, 40ХГР, 30ХГСА, 45ХН, 		 40ХНМА  и  др.  Основной  вид  термической  обработки  для  данных    сталей термическое  улучшение (закалка с высоким отпуском)

Микроструктура сталей:

после отжига					               после термического улучшения

- Высокоуглеродистая  легированная  конструкционная  сталь  (пружинно-рессорная)-  это  сталь  с  содержанием  углерода  от  0,5%  до  0,7%.К  этой  группе  сталей  относится:  Сталь 50ХГ, 50ХРА, 60Г, 60С2,	 60С2ХРА,60С2Н2А  и  др. Для  получения  высокого  предела  упругости  эти  стали  подвергают  закалке  и  среднему  отпуску.

Микроструктура сталей:

после отжига					               после закалки и среднего отпуска

Легированная  инструментальная  сталь  подразделяется:

- Низколегированная  инструментальная  сталь. К  этой  группе  относится:  Сталь  Х, ХВГ, ХВСГ, 9ХС  и  др. Основным  видом  термической  обработки для  данных  сталей  является  закалка  в  масле  и  низкий  отпуск.

Микроструктура сталей:

после отжига	    	                                                     после закалки и низкого отпуска

- Легированная  инструментальная  быстрорежущая  сталь -  это  высоколегированная  ледебуритного  класса. Основные  марки  стали:  Р9, Р18,  Р6М5,  Р10К5Ф5   и  др. Для  обеспечения  хороших  режущих  свойств  основной  вид  термической  обработки  данной  стали-  закалка  с  последующим  многократным  отпуском  или  закалка  с  обработкой  холодом.

Микроструктура сталей:

после отжига	    	                                   после закалки и многократного низкого отпуска

Алгоритм  выполнения  работы:

- Получить  комплект  микрошлифов  легированной  стали.

- Настроить  металлографический  микроскоп  (в  присутствии  лаборанта).

- Исследовать  под  микроскопом  микроструктуру   легированной  конструкционной  стали  после  отжига  и  после  закалки  с  соответствующим  отпуском.

- Зарисовать  исследованную  микроструктуру  и  отметить вид  и  режимы  термической  обработки.

- Сделать  вывод  о  влиянии  термической  обработки  на  свойства  стали.

- Исследовать  под  микроскопом  микроструктуру  низколегированной  инструментальной  и  быстрорежущей  стали  после  отжига,  и  после  закалки  с  отпуском.

- Зарисовать  исследованную  микроструктуру  с  указанием  вида  и  режима  термической  обработки.

- Сделать  вывод  о  влиянии  термической  обработки  на  структуру  и  свойства  стали

Правила  техники  безопасности  при  выполнении  работы.

- Микроскоп  должен  иметь  защитное  заземление.

- Запрещается  находиться  у  микроскопа  более  чем  одному  студенту,

воизбежании  травмы  глаз  при  случайном  толчке.

- Металлографический  микроскоп  - сложный,  точный,  и  дорогой  прибор, необходимо  обращаться  с  ним  бережно  и  аккуратно.

- Запрещается  самостоятельно  перенастраивать  микроскоп.  Настройку производить   в  присутствии  лаборанта.

Инструктивная карта

к лабораторной работе №5

Микроанализ цветных сплавов

Цель работы:

- Приобрести навыки по проведению микроанализа  цветных сплавов.

- Проанализировать зависимость между химическим составом, структурой и свойствами сплавов.

Оборудование и материалы:

1.Металлографический микроскоп.

2.Комплект микрошлифов цветных сплавов.

Общие положения.

Все металлы и сплавы за исключением сплавов железа относятся к цветным сплавам. Наибольшее значение в промышленности имеют сплавы меди, алюминия, титана, магния, цинка, олова.

Сплавы меди.

1.Латуни- сплавы меди с цинком.

Практически применяемые латуни содержат до 45% цинка. Латуни с содержанием цинка до 39% называют однофазными, т.к. у них в структуре образуется α-фаза- твердый раствор замещения цинка в меди с кубической гранецентрированной решеткой.

Диаграмма «Сu – Zn»

Эти сплавы: Л96, Л90, Л80, Л68, Л70- пластичны, хорошо обрабатываются давлением. Двухфазные (α+β') – латуни содержат от 39% до 45% цинка, например Л59. Эти сплавы имеют пониженную пластичность. Для улучшения их технологических и механических свойств двухфазные латуни легируют (ЛС59-1)

2.Бронза- это сплавы меди со всеми элементами кроме Zn и Ni. Среди бронз наиболее известны оловянистые, например БрОФ6.5-0,25,  БрОЦС6-6-3 и др.

Диаграмма «Сu – Sn»

Но из-за дефицитности олова в последнее время широко применяются алюминиевые бронзы: БрА5, БрА7, БрАЖ 9-4, БрАЖМц 10-3-1.5.

Алюминиевые бронзы с содержанием до 9.8% алюминия при медленном охлаждении образуют- однородный твердый раствор алюминия в меди

(α- фаза).

Диаграмма «Сu – Al»

При содержании алюминия 9.8%- 15.2% структура состоит из α- фазы и эвтектоида (α+δ)- двухфазные сплавы. Эти сплавы термически упрочняются (закалка+отпуск). После закалки- структура игольчатых кристаллов β’- фазы. Двухфазные алюминиевые сплавы, но менее пластичные, чем однофазные.

Бериллиевые бронзы отличаются высокой прочностью, упругостью, высокой электро- и теплопроводностью и коррозионной стойкостью. Бериллий обладает уменьшающейся с повышением температуры растворимостью меди, поэтому бериллиевые бронзы термически упрочняются. Наибольшее распространение получили бронзы БрБ2; БрБНТ1,7; БрБНТ1,9.

Диаграмма «Сu – Be»

Сплавы алюминия.

Деформируемые сплавы.

1.Низкопрочные - сплавы системы “Аl-Mg'' :АМг2, АМг-3…АMг6.

Однофазные α-сплавы - пластичны, хорошо обрабатываются давлением, подвергаются сварке.

Диаграмма «Al - Mg»

2.Сплавы нормальной прочности- дуралюмины- сплавы системы

«Al-Cu-Mg»6Д1, Д6, Д16, Д18- обладают высокой прочностью. В дуралюминах после отжига структура – α-твердый раствор на базе алюминия, химическое соединение Cu2AlFe (N-фаза), фаза AlxCuyMgz  (W- фаза) и соединение Mg2Si.

Фазы: Mg2Si и AlxCuyMgz  после травления не выявляются.

После закалки в сплавах фиксируется пересыщенный α твердый раствор на основе алюминия и до старения в течение 40- 60 минут сплав обладает максимальной пластичностью. После естественного или искусственного старения в сплаве выпадают упрочняющие фазы. Структура сплава: α раствор и включения, нерастворимых в алюминии при нагреве фаз, а также мелкодисперсные включения, выделившиеся при старении (упрочняющие фазы).

3.Ковочные сплавы АК4, АК6, АК8- сплавы на основе системы “Al-Cu'' применяются для получения заготовок методом горячей пластической деформации (ковка, штамповка).

Литейные сплавы.

Лучшими литейными свойствами обладают сплавы системы «Al-Si»- силумины.

Силумины содержат от 5% до 14% кремния. Силумины не упрочняются термической обработкой, т. к. кремний практически не растворяется в алюминии при комнатной температуре, а при 500˚С растворимость – 0.8%.(Сплав АК-12,

АК – 8, АК - 9)

Структура сплавов- с содержанием кремния до 4.3%- α твердый раствор кремния в алюминии и эвтектики (Al+Si)- c содержанием больше 4.3%Si – первичные кристаллы кремния- эвтектика (Al+Si). Так как выделения кремния крупные, эти сплавы модифицируют натрием для измельчения кристаллов.

Диаграмма «Al - Si»

Микроструктуры цветных сплавов.

Латунь

Однофазная 				 Двухфазная			    Литая однофазная

Бронза

- Оловянистая бронза

Литая 				 Отожженная деформированная

- Алюминиевая бронза

Однофазная					       Двухфазная

- Бериллиевая  бронза

Литая			          После закалки и старения

Дуралюмин

После отжига			                     После закалки

Силумин

Немодифицированный			     Модифицированный

Алгоритм выполнения работы.

- Получить комплект микрошлифов для работы.

- Расшифровать марки сплавов, определить их химический состав.

- Произвести микроанализ сплавов меди. Зарисовать микроструктуру сплавов.

- Отметить положение исследованных сплавов на соответствующих диаграммах состояние сплавов.

- Сделать вывод о взаимосвязи химического состава, структуры и свойствах медных сплавов.

- Произвести микроанализ сплавов алюминия. Зарисовать микроструктуру сплавов.

- Отметить положение исследованных сплавов на соответствующих диаграммах состояния сплавов.

- Сделать вывод о взаимосвязи химического состава, структуры и свойств алюминиевых сплавов.

Правила  техники  безопасности  при  выполнении  работы.

- Микроскоп  должен  иметь  защитное  заземление.

- Запрещается  находиться  у  микроскопа  более  чем  одному  студенту,  во избежании  травмы  глаз  при  случайном  толчке.

- Металлографический  микроскоп  - сложный,  точный,  и  дорогой  прибор, необходимо  обращаться  с  ним  бережно  и  аккуратно.

- Запрещается  самостоятельно  перенастраивать  микроскоп.  Настройку производить   в  присутствии  лаборанта.

Инструктивная карта

к практической работе № 1

Построение кривых охлаждения для сплавов диаграммы «Ғе -Ғе3С»

Цель работы:

1.Приобрести навыки построения кривых охлаждения для сплавов

диаграммы «Ғе - Ғе3С»

2.Ознакомиться с практическим применением диаграммы «Ғе- Ғе3С»

Оборудование:

- диаграмма «Ғе - Ғе3С»

- чертёжные инструменты

Общие положения.

Первое представление о диаграмме «Fe – C» дал Д.К. Чернов, который в 1868 году указал на существование стали критических точек и их зависимость от содержания в ней углерода, т.е. фактически впервые указал на полиморфизм железа. Обычно диаграмму «Fe-C» изображают только до 6,67% С, когда образуется химическое соединение карбид железа Fe-C, т.к. практическое значение имеет лишь эта часть диаграммы «Fe-C». (Сплавы, содержащие больше углерода, очень хрупкие). Этот участок диаграммы называют диаграммой состояния «Fe-FeC»

Основные структуры в сплавах системы «Fe-FeC»:

Феррит- твердый раствор внедрения углерода в Fea. Максимальная растворимость углерода достигает 0,02% при Т=727С. При комнатной температуре растворяется меньше 0,006% С. Твердость и механические свойства феррита близки к свойствам чистого железа (НВ=80).

Аустенит - твердый раствор внедрения углерода в Fey. При Т=1147 С аустенит содержит 2,14% С, а при Т=727 С – 0,8%. Аустенит пластичен, немагнитен, имеет твердость НВ=170-220.

Цементит- карбид железа Fe3C, образующийся при содержании углерода = 6,67 % С. Цементит имеет сложную орторомбическую решетку и очень высокую твердость (НВ=800), хрупкий.

Ледебурит- эвтектика системы «Fe – FeC», представляют механическую смесь цементита и аустенита, содержащая 4,3 % С.

Перлит- механическая смесь (эвтектоид), состоящая из мелких различных размеров пластинок цементита в ферритной основе, содержание углерода составляет 0,8%.

Алгоритм выполнения:

- Внимательно ознакомиться с заданием.

- Определить к какой группе сплавов относится заданный сплав.

- Построить диаграмму состояния сплавов «Ғе-Ғе3С (Размером не менее 150×150 мм)

- Обозначить все точки и структуры на диаграмме «Ғе-Ғе3С».

- Провести на диаграмме «Ғе-Ғе3С» заданный сплав (вертикальную линию соответствующую по концентрации заданному сплаву).

- Обозначить точки пересечения сплава с линиями диаграммы.

- Рядом с построенной диаграммой «Ғе-Ғе3С» построить новую систему координат «Температура – время охлаждения» (Масштаб температур на диаграмме «Ғе - Ғе3С» и на вновь  построенной системе координат должен совпадать).

- Спроектировать точки пересечения заданного сплава с линиями диаграммы  «Ғе- Ғе3С» на вновь  построенную систему координат «Температура – время охлаждения».

- Построить кривую охлаждения заданного сплава, соединив спроектированные точки отрезками линий с учётом тепловых эффектов, которые наблюдаются при превращениях в структуре сплавов (скорость охлаждения сплава, которая определяет наклон отрезков  кривой охлаждения сплава, рекомендуется выбирать произвольно).

- Охарактеризуйте превращения в структуре заданного сплава при медленном охлаждении.

Пример  построения кривой охлаждения для сплава с содержанием углерода С=3,8%.

Заданный сплав с содержанием углерода - С =3,8% - это доэвтектический чугун.

1. Построение кривой охлаждения сплава

2. Превращения в сплаве при медленном охлаждении

Доэвтектический чугун (3,8 % углерода) охлаждается до температуры линии ликвидус в жидком состоянии. Первичная кристаллизация начинается на ликвидусе (точка-1) с выделения из жидкости аустенита. При охлаждении в интервале температур точек 1-2  количество аустенита увеличивается и соответствует при температуре точки 2 отрезку 2-С, а концентрация углерода в нем, изменяясь по линии солидус - JE, достигает предельной растворимости, равной 2,14 % (проекция точки Е). Одновременно к концу кристаллизации сохраняется некоторое количество жидкости (отрезок Е-2), концентрация углерода в которой, изменяясь по линии ликвидус ВС, соответствует эвтектическому составу (4,3 % углерода). В результате первичная кристаллизация завершается при температуре точки 2 (1147 °С) эвтектическим превращением; оставшаяся жидкость затвердевает в ледебурит на аустенитной основе (аустенитно-цементитная смесь). После кристаллизации сплав имеет структуру: аустенит и ледебурит на аустенитной основе (А + ЛА). При дальнейшем охлаждении в интервале точек 2-3, вследствие уменьшения растворимости углерода в аустените по линии ES, из аустенита выделяется цементит вторичный; аустенит при этом обедняется углеродом до 0,8 %. При температуре точки 4 (727 °С) аустенит, получивший эвтектоидный химический состав, превращается в перлит. Поскольку это превращение претерпевает и аустенит, входящий в состав ледебурита, то ледебурит на аустенитной основе становится ледебуритом на перлитной основе (перлитно-цементитная смесь). Окончательная структура сплава после охлаждения — перлит, ледебурит на перлитной основе и цементит вторичный (П + Лп + Ц2).

Варианты заданий

| № варианта | Содержание углерода в сплаве, С % | № варианта | Содержание углерода в сплаве, С % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С = 0,3% | 9. | С = 0,45% |
|  | С = 3,5% | 10. | С = 5,5% |
|  | С = 1,2% | 11. | С = 2,5% |
|  | С = 0,8% | 12. | С = 4% |
|  | С = 6% | 13. | С = 0,65% |
|  | С = 4,3% | 14. | С = 4,5% |
|  | С = 0,9% | 15. | С = 1,8% |
|  | С = 0,55% | 16. | С = 0,3% |

Инструктивная карта

к практической работе № 2

Выбор марки материала для конкретных деталей в зависимости от условий работы

Цель работы:

Приобрести навыки:

- в работе со справочной литературой по выбору марок стали и сплавов в зависимости от условий их работы;

- в выборе вида и режимов термической обработки сплавов в зависимости от назначения изделия;

- в обосновании выбора материала для заданной детали.

Общие сведения.

Задание предусматривает: обосновать выбор материала для изготовления заданной детали и выбор вида и режима термической и химико-термической обработки, которая обеспечит надежность и работоспособность детали в условиях эксплуатации, указанных в задаче.

Для решения задачи необходимо прежде всего определить материал, обладающий свойствами, близкими к требуемым. Для этой цели рекомендуется ознакомиться с классификацией, составом и назначением основных материалов, используемых в технике.

Если для улучшения свойств выбранного материала нужны термическая и химикотермическая обработка, то необходимо указать их режимы, получаемую структуру и свойства. При рекомендации режимов обработки необходимо также указать наиболее экономичные и производительные способы. Например, для деталей, изготавливаемых в массовом и крупносерийном производстве – обработку с индукционным нагревом, газовую цементацию и др.

Инструментальные стали для резания или горячего деформирования должны сохранять при нагреве высокие твердость, прочность и износостойкость, т.е. обладать красностойкостью (теплостойкостью). Это свойство создается специальным легированием и термической обработкой.

В связи с этим различают:

- Нетеплостойкие -  сохраняющие высокую твердость (HRC 60) при нагреве не выше 190-225 0С и используемые для резания мягких металлов с небольшой скоростью, а также для деформирования в холодном состоянии. Это углеродистые и легированные стали (с относительно невысоким содержанием легирующих элементов). Карбидная фаза – цементит.

- Полутеплостойкие -  преимущественно штамповые, рабочая кромка которых нагревается до 400-500 оС. Это стали легированные хромом и дополнительно вольфрамом, молибденом и ванадием. Карбидная фаза – легированный цементит и карбид хрома.

- Теплостойкие – для резания с повышенной скоростью. Нагрев рабочей кромки до 500-600оС (быстрорежущие стали). Штампа стали при повышенном нагреве до 600-800оС. Твердость HRC 60-62 у быстрорежущей стали после нагрева до 600-680оС и HRC 45-52 у штамповых при нагреве до 650-700оС.

Сплавы на основе цветных металлов обладают лучшими механическими и технологическими свойствами, чем чистые металлы, поэтому они широко применяются в промышленности.

Латунями называются сплавы меди с цинком, содержание цинка до 42%. Чтобы придать латунным сплавам лучшие механические и технологические свойства в них добавляют легирующие элементы: железо, никель, свинец, алюминий от 2-8%. Латуни подвергают рекристаллизационному отжиму при температуре 600-700оС для снятия наклепа, полученного в процессе холодной деформации.

Бронзы – сплавы меди с любыми элементами кроме цинка и никеля.

Бронзы разделяют на простые и оловянистые и специальные – безоловянистые; литейные и деформируемые.

Алюминиевые сплавы обладают высокими механическими свойствами, небольшим удельным весом, устойчивые против коррозии. Различают две группы алюминиевых сплавов: литейные и деформируемые.

Магниевые сплавы представляют собой сплавы магния с алюминием, марганцем и цинком. Их широко применяют в промышленности как литейные, так и деформируемые.

Большое применение в промышленности, особенно в самолетостроении нашли сплавы титана, которые имеют сочетание высокой прочности и пластичности, малую плотность, хорошую жаропрочность, высокую коррозийную стойкость во многих агрессивных средах.

При решении задач рекомендуется использовать следующие пособия:

- Марочник сталей под редакцией Сорокина В.Г. М.: Машиностроение, 1989 г.

- Журавлёв В.И.,  Николаева О.Н.  «Машиностроительные стали» 1992 г.,     справочник.

- Раскатов В.М и  другие  «Машиностроительные материалы» 1990 г.,  справочник.

- Арзамасов Б. М.  и другие «Конструкционные материалы» 1990 г., справочник

- В.В. Васильев  «Композиционные материалы» 1990 г., справочник.

- Справочник металлиста, том 2, под редакцией Рахштадта.

- Марочник сталей под редакцией Зубченко  А.В., М.: Машиностроение, 2005.

8.О.Е.Осинцев, В.Н. Фёдоров. Медь и медные сплавы,  справочник, 2007г

9. Ю.М. Зубарев. Современные инструментальные материалы, 2008г.

10. Франценюк И. В., Франценюк Л. И.  Альбом микроструктур чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов.

Пример выполнения задания.

Задание:  Подберите марку стали повышенной теплостойкости, пригодную для резания жаропрочной стали. Укажите ее состав, режимы термической обработки, схемы микроструктуры.

Решение: При резании сталей и сплавов с аустенитной структурой (нержавеющих, жаропрочных и др.), получающих все более широкое применение в промышленности, стойкость инструментов и предельная скорость резания могут сильно снижаться по сравнению с резанием обычных конструкционных сталей и чугунов с относительно невысокой твердостью (до НВ 220-250). Это связано главным образом с тем, что теплопроводность аустенитных сплавов понижается. Вследствие этого теплота, выделяющаяся при резании, лишь в небольшой степени поглощается сходящей стружкой и деталью и в основном воспринимается

режущей кромкой. Кроме того, эти сплавы сильно упрочняются под режущей кромкой в процессе резания, из-за чего заметно вырастают усилия резания.

Для резания подобных материалов, называемых труднообрабатываемые, малопригодны быстрорежущие стали умеренной теплостойкости типа Р12, сохраняющие высокую твердость (HRC-60) и мартенситную структуру после нагрева не выше 615-620оС.

Для обработки аустенитных сплавов необходимо выбирать быстрорежущие стали повышенной теплостойкости, а именно кобальтовые стали сохраняют твердость HRC 60 после более высокого нагрева до 640-645оС. Кроме того, кобальт заметно повышает теплостойкость быстрорежущей стали, а следовательно, снижает температуру режущей кромки из-за лучшего отвода тепла в тело инструмента. Стали с кобальтом имеют высокую твердость – до HRC 68.

Для сверл и фрез, применяемых для резания аустенитных сплавов, рекомендуются кобальтовые сплавы марок PI2Ф4К5 или Р8М3К6С.

Химический состав сталей, %

Сталь                               C               Gr          W      Mo     V     Co

PI2Ф4К5                         1,3            3,8        12,5     1       3,5    5,5

Р8М3К6С                       1,1            3,8           8      3,6      1,7     6

Термическая обработка кобальтовых сталей принципиально не отличается от обработки других быстрорежущих сталей.

Закалка до 1240-1250оС (PI3Ф4К5) и 1210-1220оС (Р8М3К6С), что необходимо для растворения большого количества карбидов и насыщения аустенита (мартенсита) легирующими элементами. Более высокий нагрев недопустим: он вызывает рост зерна, что снижает прочность и вязкость. Структура стали после закалки: мартенсит, остаточный аустенит (15-30%) и избыточные карбиды, не растворяющиеся при нагреве и задерживающие рост зерна. Твердость HRC 60-62.

Затем инструменты опускают при 550-5600С (3 раза по 60 минут).

Отпуск:

а) вызывает выделение дисперсных карбидов мартенсита, что повышает твердость до HRC 66-69;

б) превышает мягкую составляющую – остаточный аустенит в мартенсит;

в) снимает напряжения, вызываемые мартенситным превращением.

После отпуска инструмент шлифуют, а затем подвергают цианированию, чаще всего жидкому с выдержкой 15-30 мин. (в зависимости от сечения инструмента).

Твердость цианирования слоя на глубину 0,02-0,03мм достигает HRC 69-70. Цианирование повышает стойкость инструментов на 50-80%. После цианирования возможен кратковременный нагрев при 450-500 0С с охлаждением в масле, поверхность инструмента приобретает тогда синий цвет и несколько улучшает стойкость против воздушной коррозии.

Термический цикл обработки

Т0С

12500С

А1

Закалка                                 5500С

3-х кратный    отпуск                           цианирование                                                                                                                                        Время

Микроструктура стали.

(схема)

после  отжиг                                       после закалки и многократного отпуска

Алгоритм выполнения задания:

- Изучить условия работы заданной детали и требования, предъявляемые к ней.

- Выбрать марку материала для изготовления детали или инструмента, изучить ее состав и механические свойства.

- Разработать в зависимости от условий работы детали, необходимый вид и режим термической или химико-термической обработки, начертить термический цикл обработки.

- Дать обоснование выбора марки материала и вида термической обработки детали.

Варианты индивидуальных заданий:

- Завод изготавливает коленчатые валы диаметром 35мм; сталь в готовом состоянии должна иметь предел текучести не ниже 290 мПа и ударную вязкость не ниже 50 мПа. Вал должен обладать повышенной износостойкостью не по всей поверхности, а только в шейках, т.е. в участках, сопряженных с подшипниками и работающих на истирание.

Подберите марку стали, рекомендуйте режим термической обработки,      повышающей твердость в отдельных участках поверхности вала.

Зарисовать схему микроструктуры и твердость стали в поверхностном слое шейки вала и структуру и механические свойства в остальных участках вала.

- Щеки и шары машин для дробления руды и камней работают в условиях повышенного износа, сопровождаемого ударами.

Подберите сталь для изготовления щек и шаров, учитывая, что они    изготавливаются методом литья, должны иметь предел прочности не ниже 640 мПа и ударную вязкость при температуре +20 0С не ниже 260 дж/см 2. Укажите химический состав, режимы термической обработки и свойства стали. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Детали самолетов – педали, рычаги изготавливают из сплава с хорошими литейными свойствами, обладающие кроме того хорошей обрабатываемостью резанием. Предел прочности сплава не ниже 220 мПа. Рекомендуйте состав сплава, режимы термической обработки, укажите механические свойства в готовом изделии. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Стаканы цилиндров мощных двигателей внутреннего сгорания должны обладать высоким сопротивлением износу на поверхности. Для повышения износостойкости применяют азотирование.

Подберите сталь, пригодную для азотирования, приведите химический состав, рекомендуйте режим термической обработки и режим азотирования. Укажите твердость поверхностного слоя и механические свойства низлежащих слоев в готовом изделии. Приведите схему микроструктуры.

- Рессоры грузового автомобиля изготавливают из качественной ленерованной стали, толщина рессоры до 10мм. Сталь должна иметь предел прочности не менее 1500 мПа и обладать высокими пределами выносливости и упругости. Подберите сталь, укажите ее состав, режимы термической обработки, свойства. Зарисуйте микросхему.

- Необходимо изготовить шестерни из цветного сплава, стойкого против действия воды и пара и обладающего небольшим коэффициентом трения. Предел прочности не ниже 340МПа. Укажите марку сплава, его состав, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку материала для изготовления фрезы, обрабатывающей нержавеющие стали. Теплостойкость до 630 0С. Укажите состав сплава, режимы его термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выберите марку стали для изготовления топоров. Лезвие топора не должно сниматься или выкрашиваться в процессе работы, поэтому оно должно иметь твердость в пределах HRC 50-55 на высоту не более 30-40мм, остальная часть топора не подвергается закалке.    Укажите химический состав стали, режимы термической обработки, обеспечивающие данную твердость на лезвии топора. Зарисовать схему микроструктуры.

- Сварные бензиновые и масляные баки, от материала которых не требуется высоких механических свойств, изготавливают в самолетостроении из легких листов сплавов, обладающих повышенной стойкостью против коррозии, пластичностью и хорошей свариваемостью. Подберите сплав, укажите состав, механические свойства, зарисуйте схему микроструктуры.

- Необходимо подобрать марку цветного сплава для пружинящего    контакта, не дающего искры. Материал должен иметь предел прочности не ниже 1176 мПа и твердость не ниже НВ 400. Укажите состав, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Шар – баллон с толщиной стенки 30мм для сжатого воздуха изготавливается из поковок с помощью сварки. Должен иметь предел прочности не менее 900 мПа. Выбрать марку материала, режимы термической обработки. Указать состав стали, механические свойства и схему микроструктуры.

- Выберите марку стали для изготовления продольной пилы по дереву, укажите режимы термической обработки, механические свойства готовой пилы, схему микроструктуры. Термическую обработку необходимо проводить таким образом, чтобы предупредить деформацию пилы и обеспечить получение в стали высоких упругих свойств (пила должна пружинить).

- Лопатки реактивных двигателей работают в окислительной среде при высоких температурах 720-850 0С. Металл должен обладать повышенной коррозийной стойкостью и прочностью при указанной температуре. Подберите материал для лопаток, укажите его состав, свойства, структуру, режимы термической обработки.

- Лонжероны и шпангоуты самолетов изготавливают из легких сплавов высокой прочности. Подберите марку сплава, укажите химический состав, режимы термической обработки и механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Сталь, применяемая для пароперегревателей котлов высокого давления должна сохранять повышенные механические свойства при длительных нагрузках при Т=500 0С и иметь достаточную пластичность для возможности гибки и завальцовки при сборке котла. Укажите состав стали, режимы термообработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Шестерня работает на истирание в условиях возможных ударных нагрузок. Выберите сталь, учитывая, что диаметр шестерни = 50мм, твердость поверхности не менее 57 HRC. Укажите состав, режимы термической обработки, механические свойства стали. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Полуоси должны иметь повышенную прочность по всему сечению (твердость HRC 28-35). Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Подобрать марку стали для изготовления штампа, обрабатывающего сплавы АК-6 и АК-8 в горячем состоянии. Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Подобрать марку цветного сплава для деталей самолета, работающего при нагреве до температуры 450 0С, имеющего предел прочности не ниже 980 мПа. Укажите состав, режимы термообработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для шестерни с твердостью зуба HRC=56-58. Укажите химический состав, режимы термообработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для изготовления матрицы вырубного штампа холодной штамповки с твердостью рабочей поверхности HRC=59. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режимы термической обработки, укажите механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для изготовления пресс-формы литья под давлением. Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Для изготовления роликов подшипников качения диаметром 18мм требуется сталь с пределом прочности не менее 1600 мПа и твердостью 56-58 HRC. Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку материала для изготовления рабочих валков блюмингов диаметром до 1000мм (твердость 229-285 НВ). Указать состав, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Для средненагруженных деталей самолета- обшивок элерона (предел прочности 260 мПа) применяют легкий цветной сплав. Выбрать марку материала. Указать состав, режим термообработки, механические свойства. Зарисовать схему микроструктуры.

- Лопасти винтов – нагруженные элементы конструкций самолетов выполняются из легкого цветного сплава с пределом прочности не менее 420мПа. Указать состав сплава, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисовать схему микроструктуры.

- Вкладыши подшипников выполняются из цветного сплава. Подобрать марку материала, указать состав, механические свойства, зарисовать схему микроструктуры, учитывая, что подшипники работают при средней нагруженности с ударными нагрузками.

- Выбрать марку материала для изготовления диаметром 15мм метчика. Твердость рабочей поверхности инструмента должна быть не менее HRC60. Указать состав, механические свойства, режимы термообработки. Зарисовать схему микроструктуры.

- Выбрать марку материала для сверла, обрабатывающего конструкционные стали с прочностью до 1000 мПа. Сверло должно сохранять режущие свойства во время работы до 600 0С. Указать состав, режим термической обработки, механические свойства, зарисовать схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для задвижки трубопровода, работающего при температуре 600-650 0С. Указать состав, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисовать схему микроструктуры